ANEXO 7 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Qualificação e cadastro de fontes de materiais

Código POL-CT-116-A7 · Revisão R00 · 21/10/2026 · Status PR

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 21/10/2026 | PR | Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R03 (decisão D5 de 21/10/2026) |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão] | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão] |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 8 (diligências de qualificação e acompanhamento) e a seção 16 (auditoria de fornecedores) da Política de Controle Tecnológico de Obras para as fontes de materiais: pedreiras, jazidas de solo, areais, usinas de asfalto, centrais de concreto, fornecedores de ligante, cimento, aço e materiais industrializados. Fixa o dossiê mínimo de qualificação, os estados de cada fonte, o cadastro e o vínculo entre fonte e lote.

# 2. Regra geral

Nenhum material entra em lote de obra sem fonte no estado "qualificada" no cadastro da Concessionária. A qualificação é da fonte para um uso (concreto, mistura asfáltica, camada granular, aterro, tratamento superficial): a mesma pedreira pode estar qualificada para base e não para concreto. A EXECUTORA propõe a fonte e monta o dossiê; o laboratório contratado ensaia a amostra de qualificação por OS; a Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico decide e registra; a Gerência de Engenharia e Qualidade aprova fonte nova de pedreira ou jazida aberta para a obra.

Fonte comercial com produção contínua (cimento, ligante, aço, tubos, dispositivos) qualifica-se pelo certificado do fabricante e por ensaio de recebimento quando a especificação exigir; a diligência é no fornecedor, não na lavra.

# 3. Tipos de fonte e dossiê mínimo

| Tipo | Dossiê de qualificação | Normas de referência |
| --- | --- | --- |
| Pedreira (agregado para concreto, mistura asfáltica, camada granular, enrocamento) | Situação legal (título ou dispensa da ANM, licença ambiental, autorização do proprietário); mapeamento geológico de superfície e, quando a produção exigir, de subsuperfície, com litotipos, grau de alteração, fraturamento, capa estéril e volume explorável; amostras de 100 kg a 130 kg por litotipo, coletadas 20 cm abaixo da rocha sã, etiquetadas; análise petrográfica com minerais deletérios e potencial de reatividade álcali-agregado quando o uso for concreto; caracterização por uso (Los Angeles, sanidade, forma, absorção e densidade, partículas fraturadas, adesividade para asfalto; granulometria das frações produzidas); DMT até a obra; plano de lavra e de britagem | DNIT 257/2021-PRO, DNIT 435/2021-PRO, DNIT 461/2025-PRO, DNIT 455/2025-PRO, NBR 7211 (concreto), DNIT 070/2006-PRO |
| Jazida de solo e empréstimo (aterro, camada final, reforço, sub-base, base estabilizada) | Situação legal e ambiental; delimitação da área e dos horizontes utilizáveis com volume; furos de reconhecimento em malha definida no PCT, com descrição táctil-visual e espessura da capa estéril; caracterização por horizonte (granulometria, limites, compactação na energia do uso, ISC e expansão; MCT e perda de massa por imersão quando houver indício laterítico); plano de exploração e de recuperação da área | DNIT 107/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, DNIT 098/2007-ES, DNIT 070/2006-PRO, métodos de ensaio do Anexo 6 |
| Areal e agregado miúdo (natural ou de britagem) | Situação legal e ambiental; granulometria, módulo de finura, material pulverulento, equivalente de areia, impurezas orgânicas e torrões de argila; sais, cloretos e sulfatos quando o uso for concreto | NBR 7211, NBR 7218, NBR 9917, DNIT 266/2025-ME, DNIT 450/2024-ME |
| Usina de asfalto | Localização e DMT; licença de operação; tipo e capacidade; calibração das balanças e dos medidores de ligante e de temperatura com certificado; silos frios e quente; estoque e origem dos agregados por silo; laboratório de usina com equipamentos e responsável; traços aprovados | DNIT 031/2024-ES, Anexo 9 desta política |
| Central de concreto (comercial ou de obra) | Licença de operação; tipo de central; calibração rastreável das balanças a cada 6 meses e após mudança de local; origem e estoque de cimento, agregados, aditivos e água; estudo de dosagem racional por traço; registro de água adicionada por viagem; laboratório e responsável técnico | NBR 7212:2024, NBR 12655:2022, Anexo 9 desta política |
| Fornecedor de ligante asfáltico e emulsão | Registro na ANP; certificado de qualidade por carga com os ensaios da especificação; rastreio carga, tanque e lote; condições de transporte e armazenamento | DNIT 031/2024-ES (CAP), DNIT 385/2026-ES (modificado), especificações de emulsão citadas no Anexo 6 |
| Fornecedor de cimento, aditivos e adições | Certificado por lote (tipo, classe, data de fabricação, validade de 90 dias); armazenamento no canteiro; exemplar testemunha quando houver dúvida | NBR 16697:2018, NBR 11768 |
| Fornecedor de aço, tubos, dispositivos de segurança, películas e geossintéticos | Certificado de conformidade por lote de fornecimento; relatório de ensaio do fabricante; para defensas, terminais, atenuadores e barreiras, relatório de ensaio do sistema (EN 1317 ou MASH) no nível de contenção do projeto antes do primeiro fornecimento; ensaio de recebimento conforme o Anexo 6 | NBR 7480, NBR 8890, NBR 14644, NBR 14636, NBR 15486, NBR 14885, DNIT 161/2022-EM |

Fonte de material reciclado (fresado, agregado de RCD, escória) exige, além do dossiê do tipo correspondente, a origem, a homogeneidade do estoque e os ensaios de expansão ou contaminação exigidos pela especificação (DNIT 113/2009-ME para escória).

# 4. Estados da fonte

| Estado | Significado | Quem muda | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Em estudo | Dossiê em montagem; amostra de qualificação coletada ou ensaiada | EXECUTORA, com OS do laboratório | Nenhum uso em lote |
| Qualificada | Dossiê completo, resultados dentro da especificação do uso, diligência de qualificação registrada, aprovação da Coordenação (ou da Gerência, em pedreira e jazida nova) | Coordenação | Uso permitido no lote e no uso aprovados; vale até a próxima reavaliação |
| Qualificada com restrição | Atende a um uso e não a outro, ou atende só a um horizonte ou frente de lavra | Coordenação | Uso permitido só no escopo registrado |
| Suspensa | RNC repetida, divergência sistemática, mudança de frente de lavra sem reavaliação, licença vencida, calibração vencida na usina ou central | Coordenação; comunicação à EXECUTORA no mesmo dia | Nenhum uso até nova diligência; lotes em produção ficam bloqueados |
| Esgotada ou encerrada | Volume consumido, lavra encerrada, contrato encerrado | Coordenação | Histórico preservado; recuperação da área registrada |

A reavaliação é obrigatória a cada 5.000 m³ de agregado ou solo, a cada 3 meses de produção contínua, a cada mudança comprovada de material, de frente de lavra, de britagem, de fornecedor de cimento ou de ligante, e sempre que a verificação independente mostrar desvio sistemático na família do material.

# 5. Diligências

| Diligência | Quando | O que se verifica | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualificação | Antes do primeiro uso | Dossiê da seção 3; condições de lavra, britagem ou produção; laboratório da fonte; estoque e segregação; coleta da amostra de qualificação testemunhada | Relatório de diligência com fotografias, coordenadas e decisão |
| Acompanhamento | Trimestral enquanto a fonte estiver em uso | Frente de lavra ou horizonte em exploração igual ao qualificado; calibrações vigentes; resultados do controle da execução coerentes com a verificação independente; licenças válidas | Relatório de diligência; atualização do cadastro |
| Extraordinária | RNC crítica ou repetida; divergência sistemática; suspeita de troca de material; denúncia | Causa do desvio; amostragem dirigida; decisão de suspensão ou de manutenção com restrição | Relatório e RNC vinculado |

A diligência é feita pela Coordenação ou pela Fiscalização, com o laboratório contratado por OS quando houver coleta. A EXECUTORA e o fornecedor franqueiam acesso, conforme os contratos de obra e de fornecimento (seção 16 da Política).

# 6. Cadastro de fontes

O cadastro é mantido pela Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico no CDE (lista "Fontes de materiais" do site da Política, na Central BIM) e migra para a plataforma de dados da Concessionária, o Pavicycle.Studio, quando ela entrar em operação; a partir daí, o cadastro na plataforma é o registro oficial e o CDE guarda o dossiê assinado.

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Código da fonte | FT-ZZ-NNN (zona do acervo e sequencial); não se reutiliza |
| Tipo e uso | Tipo da seção 3; usos qualificados |
| Localização | Município, rodovia de acesso, km do PER e km do SNV 202607A do ponto de entrada, coordenadas SIRGAS 2000 em UTM com fuso e hemisfério, DMT à obra ou à usina |
| Situação legal | Título ou dispensa da ANM, licença ambiental, validade, proprietário, autorização |
| Caracterização | Resultados da amostra de qualificação por propriedade, com identificador de amostra, método, edição e laudo |
| Estado | Um dos cinco da seção 4, com data, responsável e fundamento |
| Diligências | Datas e relatórios de qualificação, acompanhamento e extraordinárias |
| Contratos | EXECUTORA e fornecedor que usam a fonte; OS do laboratório |
| Histórico | Reavaliações, suspensões, mudanças de frente, volume estimado e consumido |

Todo lote do Anexo 6 cita o código da fonte de cada material. Resultado de ensaio sem fonte identificada é registrado como inválido para aceitação até a correção.

# 7. Relatório de diligência

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Identificação | Código da fonte; tipo; diligência (qualificação, acompanhamento, extraordinária); data; presentes |
| Condições encontradas | Frente de lavra ou horizonte; equipamentos e calibrações; estoques e segregação; laboratório da fonte; licenças |
| Amostragem | Identificadores das amostras coletadas, método de coleta, lacre, finalidade |
| Resultados | Laudos vinculados; comparação com a especificação do uso |
| Decisão | Estado atribuído à fonte, restrições, prazo de reavaliação, responsável |
| Evidências | Fotografias com coordenadas e data; croqui ou planta |