ANEXO 1 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Amostragem independente e guarda de amostras

Código POL-CT-116-A1 · Revisão R02 · 21/10/2026 · Status AP

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R02 | 21/10/2026 | AP | R02 (21/10/2026): verificação independente das famílias novas do Anexo 6 V2 (emulsões, fundações e estruturas, drenagem, sinalização). R01: linha de pista ajustada (a EXECUTORA faz o controle construtivo do Anexo 6; o laboratório contratado verifica e executa a campanha de recebimento), junto com a Política R01. R00 (17/10/2026): emissão inicial |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 8 (amostragem independente mínima) e a seção 9 (cadeia de custódia e guarda) da Política de Controle Tecnológico de Obras. Vale para a EXECUTORA, para o laboratório contratado e para a Fiscalização.

# 2. Frequências mínimas por família

A frequência da EXECUTORA é a da especificação do serviço. A verificação independente da Concessionária segue a tabela abaixo, sem reduzir a da EXECUTORA. Onde houver duas regras, aplica-se a que gerar mais determinações.

| Família | Propriedade | Verificação independente mínima | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Concreto estrutural | Abatimento, temperatura, moldagem e compressão | 1 conjunto a cada 5 da EXECUTORA; mínimo 1 por elemento ou por 50 m³ | Conjunto conforme ABNT NBR 12655 e PCT; idades do projeto |
| Concreto de dispositivos | Compressão | 1 conjunto a cada 10 da EXECUTORA; mínimo 1 por lote de fornecimento ou semana | Pré-moldados: lote do fabricante |
| Cimento, aditivos, adições | Verificação documental | 100% dos lotes recebidos | Certificado, validade, correspondência com o traço |
| Agregados para concreto | Granulometria, massa específica, absorção, forma, material pulverulento | 1 amostra por fonte antes do uso; repetição a cada 5.000 m³ ou 3 meses | Separar uso em concreto, asfalto e camada granular |
| Ligante asfáltico | Penetração, ponto de amolecimento, viscosidade, densidade | 1 carga a cada 10 recebidas; mínimo 1 por fornecedor por mês | Certificado do fornecedor conferido em 100% das cargas |
| Mistura asfáltica na usina | Teor de ligante, granulometria | 1 amostra por jornada de usinagem por usina | Primeira carga de cada traço com ponto W |
| Mistura asfáltica na usina | Marshall ou volumetria (Gmm, Gmb, vazios) | 1 conjunto por semana por traço | Conforme método de dosagem do projeto |
| Mistura asfáltica na usina | Módulo de resiliência e dano por umidade induzida | Na aprovação do traço; a cada 3 meses de produção; a cada mudança de fonte | DNIT 135/2018-ME e DNIT 180/2018-ME |
| Mistura asfáltica na pista | Grau de compactação, densidade, espessura | 1 ponto a cada 5 da EXECUTORA; mínimo 1 por lote de camada | Testemunho extraído com sonda rotativa; recomposição conforme PCT |
| Mistura asfáltica na pista | Temperatura de chegada e de compactação | 1 carga a cada 10 | Termômetro verificado |
| Solos e camadas granulares | Umidade, densidade in situ, grau de compactação | 1 ponto a cada 5 da EXECUTORA; mínimo 1 por lote de camada | Curva de referência vinculada à fonte e ao material aplicado |
| Solos e camadas granulares | Compactação de referência, ISC, expansão, granulometria, limites | 1 amostra por fonte antes do uso; repetição a cada mudança comprovada de material | Energia e método do projeto |
| Agregados para camada granular | Granulometria, abrasão, equivalente de areia, durabilidade | 1 amostra por fonte antes do uso; repetição a cada 5.000 m³ ou 3 meses | Limites da especificação da camada |
| Pista | Deflexão, macrotextura, microtextura, irregularidade | Verificação de 1 ponto a cada 5 da EXECUTORA e campanha de recebimento por segmento concluído, na malha do Anexo 6 | A EXECUTORA faz o controle construtivo do Anexo 6; o laboratório contratado verifica e executa a campanha de recebimento |
| Emulsões e serviços com emulsão | Ensaios de recebimento da emulsão; taxa de aplicação | 1 carga a cada 10 recebidas; taxa em 1 bandeja a cada 5 da EXECUTORA | Anexo 6, linhas EMU |
| Fundações | Integridade e carregamento dinâmico | Testemunho de 100% dos ensaios dinâmicos e provas de carga; verificação de integridade (PIT) em 1 estaca a cada 10 ensaiadas pela EXECUTORA em pórticos e OAE | Laboratório ou empresa especializada indicada pela Concessionária |
| Aço e pré-moldados | Tração e dobramento; dimensional e resistência | 1 amostra a cada 10 lotes de aço; 1 conjunto a cada 10 lotes de pré-moldados | Anexo 6, linhas ACO e PRE |
| Drenagem | Tubos de concreto | 1 amostra a cada 10 lotes de fornecimento (compressão diametral e absorção) | Anexo 6, linha DRE-01 |
| Sinalização | Retrorrefletividade de placas e de marcas; tachas | Campanha de recebimento por segmento (NBR 15426 e NBR 14723) executada pelo laboratório contratado; verificação de 1 lote a cada 5 de películas e de tachas | Anexo 6, linhas SIN |

Cobertura mínima geral: 10% das determinações da EXECUTORA, por família e por mês. Elevação a 100% por 30 dias quando houver RNC repetida, divergência sistemática, troca de fonte ou de equipe de laboratório.

# 3. Seleção dos pontos

Os pontos de verificação independente são escolhidos pela Coordenação de Pavimento e Monitoração ou pela Fiscalização, não pela EXECUTORA, e comunicados ao laboratório contratado na OS. A seleção usa sorteio ou malha sistemática com origem aleatória, registrada no PCT. A EXECUTORA é avisada da coleta com a antecedência do ponto W (24 horas) e pode acompanhá-la; a ausência não impede a coleta.

# 4. Identificador de amostra

Formato: AM-ZZ-OSNNN-AAAAMMDD-SSS-F, em que ZZ é a zona do acervo (Z00 a Z09), OSNNN é a ordem de serviço, AAAAMMDD é a data da coleta, SSS é o sequencial do dia e F é a finalidade: C (controle da execução), V (verificação independente), P (contraprova) ou I (investigação). A contraprova recebe o mesmo identificador da amostra ensaiada, com a finalidade P.

O identificador é gravado na amostra, no lacre, na ficha de custódia, no laudo e no banco de dados. Não é reutilizado nem renumerado.

# 5. Ficha de custódia

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Identificação | Identificador da amostra; obra; OS; zona; rodovia e UF; sentido; faixa; lado; km do PER; km do SNV 202607A; coordenadas SIRGAS 2000 com fuso e hemisfério |
| Origem | Elemento ou camada; lote; fornecedor; traço; carga ou nota fiscal; condição de campo (temperatura, umidade, tempo) |
| Coleta | Data e hora; coletor; método de coleta; lacre; fotografia; presentes; recusa ou ausência de acompanhamento |
| Transferências | Cada entrega e recebimento com data, hora, responsável, condição e meio de transporte |
| Laboratório | Recebimento; cura ou condicionamento; preparo; ensaio e método; equipamento e calibração; resultado; laudo |
| Guarda e descarte | Local de guarda; data do descarte; autorização quando exigida; foto quando for amostra de investigação |

Para investigação técnica (família F4 da RFP 05/2026), a ficha é acompanhada de ata de coleta assinada pelos presentes.

# 6. Prazos de guarda

| Objeto | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Contraprovas e amostras de investigação | Até autorização escrita de descarte pela Gerência de Engenharia e Qualidade; nunca antes do aceite do lote; com RNC, controvérsia ou litígio, até a decisão final | Laboratório que coletou |
| Demais amostras e corpos de prova não ensaiados | 90 dias da emissão do laudo e, em qualquer caso, até a liberação do ponto H do lote | Laboratório que coletou |
| Corpos de prova ensaiados e amostras destruídas | Descarte após o registro do resultado | Laboratório |
| Dados brutos, planilhas, fotografias e laudos do laboratório contratado | 5 anos após o término do contrato; entrega integral à Concessionária ao término | Laboratório contratado |
| Registros do controle da execução | Entrega mensal e no Data Book; cópia por 5 anos após o recebimento definitivo | EXECUTORA |
| Acervo da Concessionária | Prazo da concessão e 5 anos após a transferência dos bens | Concessionária |

Amostras guardadas ficam em local coberto, identificado, com acesso controlado e condições compatíveis com o material. Concreto em câmara úmida até a idade de ensaio; misturas asfálticas e solos protegidos de umidade e contaminação; ligantes em recipiente fechado.

# 7. Condições de validade da amostra

Amostra é inválida quando: o identificador está ausente ou ilegível; o lacre foi violado sem registro; a cadeia de custódia tem lacuna; a condição de transporte ou guarda comprometeu o material; ou a coleta não seguiu o método. A invalidade é registrada, a amostra é segregada e a coleta é repetida. O resultado de amostra inválida não entra na decisão nem na estatística.