ANEXO 3 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Divergência entre laboratórios

Código POL-CT-116-A3 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status PR

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 17/10/2026 | PR | Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R00 |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão] | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão] |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 12 da Política de Controle Tecnológico de Obras: quando há divergência entre o laboratório da EXECUTORA e a verificação da Concessionária, como ela é apurada e como se decide.

# 2. Limites de divergência

Há divergência quando dois resultados válidos, para o mesmo lote e a mesma propriedade, diferem em mais do que o limite de reprodutibilidade do método de ensaio. Quando a norma não traz esse limite, aplicam-se os valores abaixo. São valores iniciais da R00, a revisar após 6 meses de dados comparáveis.

| Propriedade | Limite de divergência | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Teor de ligante | 0,3 | ponto percentual |
| Granulometria da mistura, peneiras de 4,75 mm e maiores | 5 | ponto percentual passante |
| Granulometria da mistura, peneiras entre 0,075 mm e 2,36 mm | 3 | ponto percentual passante |
| Granulometria da mistura, peneira 0,075 mm | 1,5 | ponto percentual passante |
| Grau de compactação de mistura asfáltica | 1,0 | ponto percentual |
| Grau de compactação de solo ou camada granular | 2,0 | ponto percentual |
| Umidade de solo | 1,0 | ponto percentual |
| Espessura de camada | 5 | % da espessura de projeto |
| Resistência à compressão do concreto | 10 | % do menor resultado |
| Abatimento do concreto | 20 | mm |
| Vazios da mistura asfáltica | 1,0 | ponto percentual |
| Massa específica aparente (Gmb) | 0,020 | g/cm³ |
| Módulo de resiliência | 20 | % do menor resultado |
| ISC | 20 | % do menor resultado |
| Penetração do ligante | 5 | 0,1 mm |
| Ponto de amolecimento | 2 | °C |

Resultado da EXECUTORA e da Concessionária só são comparáveis quando se referem ao mesmo lote, à mesma camada ou elemento e a condições de ensaio equivalentes (idade, energia, temperatura, método e edição).

# 3. Sequência de apuração e decisão

| Passo | Ação | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preservação | Registrar os dois resultados no banco de dados, com origem, laboratório, amostra, método e estado | Imediato | Laboratório contratado |
| 2. Validade | Conferir identificação do lote, representatividade, coleta, cadeia de custódia, método e edição, condições, calibração, idade ou condicionamento, para as duas fontes | 2 dias úteis | Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico |
| 3. Contraprova | Ensaiar a contraprova em laboratório indicado pela Concessionária, distinto dos dois primeiros quando possível, com testemunho das duas partes | Conforme idade ou condicionamento do método | Laboratório indicado |
| 4. Nova amostragem | Sem contraprova e com o lote acessível, coletar nova amostra testemunhada pelas duas partes e ensaiar no laboratório indicado | 5 dias úteis da conclusão do passo 2 | Laboratório indicado, com Fiscalização |
| 5. Decisão sem contraprova nem nova coleta | Usar o resultado válido da verificação independente da Concessionária; a EXECUTORA pode pedir investigação técnica | 5 dias úteis | Gerência de Engenharia e Qualidade |
| 6. Decisão | Registrar a decisão por escrito, com os resultados confrontados e o fundamento | 5 dias úteis da conclusão do ensaio decisivo | Gerência de Engenharia e Qualidade |

Regras fixas: não há escolha do resultado mais favorável; não há média entre laboratórios; o resultado da contraprova testemunhada define a propriedade do lote; resultado inválido no passo 2 não entra na decisão; o resultado anterior permanece no histórico.

# 4. Divergência sistemática

Três ou mais divergências no mesmo trimestre, na mesma propriedade e no mesmo laboratório, caracterizam divergência sistemática. A Concessionária então: realiza diligência extraordinária no laboratório da EXECUTORA (equipamentos, calibração, procedimentos, pessoal e registros); eleva a verificação independente da frente a 100% por 30 dias; e pode exigir a troca do laboratório ou do responsável técnico da EXECUTORA, conforme o contrato de obra.

# 5. Custos

A contraprova e a nova coleta são pagas pela Concessionária ao laboratório contratado pelos itens contratuais. Quando o resultado confirmar a não conformidade, o custo é glosado da EXECUTORA conforme o contrato de obra. Resultado que confirme a conformidade não gera custo à EXECUTORA.

# 6. Ata de contraprova ou de nova coleta

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Identificação | Número do RNC ou da divergência; obra; OS; lote; propriedade |
| Resultados em confronto | Identificador das amostras, laboratório, método, data, resultado e condição de cada fonte |
| Validade | Conclusão do passo 2 para cada resultado, com motivo em caso de invalidade |
| Amostra decisiva | Identificador da contraprova ou da nova amostra; lacre; fotografia; local (km do PER e km do SNV 202607A, coordenadas SIRGAS 2000) |
| Presentes | Nome, empresa e assinatura dos representantes das duas partes e do laboratório; registro de ausência ou recusa |
| Laboratório indicado | Nome, responsável técnico, método, calibração |
| Resultado e decisão | Resultado decisivo; decisão da Gerência; data; fundamento |